## Slide 1: Guard ring study with GaAs
Ibtisam, Ben and Yan

## Slide 2
1,1
1,2
1,3
2,1
2,2
2,3
3,1
Right GR
Left GR
3,2
3,3
4,1
4,2
4,3

## Slide 3
Chart: Current in pad
| -200 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 200
no GR | -244.2115 | -139.9782 | -127.1948 | -114.4466 | -102.7293 | -91.046 | -79.5563 | -68.2411 | -57.174 | -46.2818 | -35.4005 | -24.4498 | -13.3262 | -11.0135 | -8.6673 | -6.2093 | -3.4988 | 0.028083 | 3.3832 | 5.9459 | 8.3265 | 10.5924 | 12.7695 | 23.3904 | 33.7868 | 44.0311 | 54.3323 | 64.6107 | 74.8985 | 85.1818 | 95.6725 | 106.0033 | 116.1723 | 126.7525 | 215.8136
2 GRs | -188.2093 | -109.4861 | -100.2151 | -91.0286 | -81.8713 | -72.8065 | -63.8528 | -54.8745 | -45.9367 | -37.0785 | -28.1232 | -19.1097 | -9.8762 | -7.9572 | -5.9899 | -3.9048 | -1.6505 | 1.2962 | 4.1231 | 6.3335 | 8.403 | 10.3084 | 12.2404 | 21.3682 | 30.33 | 39.2236 | 48.0516 | 56.9332 | 65.8056 | 74.8045 | 83.7753 | 92.8276 | 101.9514 | 111.0794 | 187.2482
left GR | -210.9349 | -123.2293 | -112.7533 | -102.4073 | -92.1379 | -81.9643 | -71.9257 | -61.9293 | -51.9498 | -42.0732 | -32.1459 | -22.2129 | -12.0626 | -9.95 | -7.7898 | -5.5186 | -3.0334 | 0.24492 | 3.388 | 5.8174 | 8.0524 | 10.1664 | 12.2596 | 22.2583 | 32.0861 | 41.822 | 51.556 | 61.3907 | 71.0988 | 80.9815 | 90.9493 | 100.9041 | 110.9099 | 121.0188 | 205.8733
right GR | -206.7412 | -118.569 | -108.0118 | -97.624 | -87.4593 | -77.5436 | -67.7151 | -58.0224 | -48.4797 | -38.9556 | -29.4775 | -19.9947 | -10.301 | -8.2855 | -6.2221 | -4.0693 | -1.7392 | 1.2848 | 4.1627 | 6.4259 | 8.5487 | 10.5093 | 12.4942 | 21.8898 | 31.0827 | 40.131 | 49.1876 | 58.2819 | 67.3286 | 76.4467 | 85.5463 | 94.681 | 103.9311 | 113.1805 | 190.4598
PAD 1,1

## Slide 4
Pad 1,1
Chart: Comparison of current in percentage
| -200 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 200
no GR- 2 GR | 22.9318 | 21.7835 | 21.2113 | 20.4619 | 20.3039 | 20.0333 | 19.7388 | 19.5874 | 19.6545 | 19.8853 | 20.5571 | 21.8412 | 25.8885 | 4.1437 | 8.6454 | 10.231 | 10.9184 | 11.5597 | 11.8827 | 12.1402 | 12.1826 | 12.4354 | 12.4295 | 12.2412 | 12.3651 | 13.2361
no GR - left GR | 13.6261 | 11.9654 | 11.3538 | 10.5196 | 10.31 | 9.9748 | 9.5915 | 9.2492 | 9.1373 | 9.0933 | 9.1936 | 9.1489 | 9.482 | 3.993 | 4.8399 | 5.0334 | 5.0173 | 5.1097 | 4.9837 | 5.0731 | 4.931 | 4.9368 | 4.8104 | 4.5298 | 4.5235 | 4.606
no GR - right GR | 15.3434 | 15.2947 | 15.0816 | 14.6991 | 14.8643 | 14.8303 | 14.8841 | 14.9743 | 15.2067 | 15.8296 | 16.7314 | 18.2216 | 22.701 | 2.1559 | 6.4154 | 8.0034 | 8.8577 | 9.4689 | 9.7953 | 10.1068 | 10.2547 | 10.5842 | 10.6811 | 10.5371 | 10.7075 | 11.748

## Slide 5
Chart: Current pad (2,1)
| -200 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 200
no GR | -216.2381 | -125.0581 | -114.4215 | -103.9118 | -93.5324 | -83.2877 | -73.1526 | -63.1343 | -53.1877 | -43.2732 | -33.3511 | -23.3707 | -13.055 | -10.8925 | -8.642 | -6.2374 | -3.55 | 0.021751 | 3.3736 | 5.8534 | 8.1206 | 10.2496 | 12.2761 | 22.276 | 32.0009 | 41.6696 | 51.3957 | 61.1513 | 70.9517 | 80.8191 | 90.7657 | 100.8335 | 110.9962 | 121.272 | 209.7951
Right GR | -184.5487 | -107.3739 | -98.3713 | -89.407 | -80.5449 | -71.7891 | -63.0994 | -54.4652 | -45.8329 | -37.1766 | -28.4503 | -19.6179 | -10.464 | -8.5419 | -6.5348 | -4.3795 | -2.0002 | 1.1565 | 4.1765 | 6.4108 | 8.4655 | 10.3906 | 12.2175 | 21.2391 | 29.9961 | 38.6609 | 47.3432 | 56.0426 | 64.7784 | 73.499 | 82.2482 | 91.0607 | 99.9518 | 108.8787 | 182.7898
Pad(2,1)

## Slide 6
Chart: current pad (2,2)
| -200 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 200
no GR | -167.6604 | -99.7958 | -91.6055 | -83.4688 | -75.3867 | -67.3739 | -59.4041 | -51.4879 | -43.5809 | -35.6558 | -27.6719 | -19.5346 | -11.0265 | -9.2114 | -7.3107 | -5.2741 | -2.9608 | 0.012066 | 2.787 | 4.7852 | 6.6224 | 8.3605 | 10.0043 | 17.9458 | 25.7027 | 33.3736 | 41.0399 | 48.7199 | 56.4079 | 64.1152 | 71.8661 | 79.6719 | 87.5089 | 95.4039 | 161.2412
Right GR | -164.0667 | -97.2486 | -89.2178 | -81.2787 | -73.4386 | -65.6641 | -57.9539 | -50.2923 | -42.6247 | -34.9253 | -27.1397 | -19.2168 | -10.8772 | -9.0705 | -7.2021 | -5.1776 | -2.9166 | 0.067783 | 2.7893 | 4.7695 | 6.5884 | 8.3093 | 9.9399 | 17.8172 | 25.5155 | 33.1252 | 40.7215 | 48.3596 | 56.0271 | 63.6853 | 71.3717 | 79.1273 | 86.9569 | 94.8132 | 160.0483
Pad (2,2)

## Slide 7
Chart: Current pad (2,3)
| -200 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 200
no GR | -203.9604 | -119.1507 | -108.8408 | -98.8129 | -89.0228 | -79.4454 | -70.0008 | -60.6519 | -51.3645 | -42.0927 | -32.7616 | -23.2596 | -13.1775 | -11.0162 | -8.7458 | -6.2923 | -3.5288 | 0.013226 | 3.2067 | 5.511 | 7.5986 | 9.5634 | 11.4282 | 20.4417 | 29.2262 | 37.9474 | 46.6637 | 55.4205 | 64.2128 | 73.0197 | 81.8286 | 90.7027 | 99.7051 | 108.7811 | 184.7821
Right GR | -182.9859 | -107.5554 | -98.4626 | -89.5206 | -80.7601 | -72.1062 | -63.5061 | -54.9559 | -46.4497 | -37.9559 | -29.3876 | -20.6171 | -11.2625 | -9.2875 | -7.1715 | -4.8977 | -2.3549 | 0.82914 | 3.7291 | 5.8778 | 7.8453 | 9.6994 | 11.453 | 19.9279 | 28.196 | 36.3688 | 44.4975 | 52.6461 | 60.8284 | 69.0309 | 77.2667 | 85.566 | 93.9505 | 102.3613 | 172.3664

## Slide 8
Chart: Current pad (3,1)
| -200 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 200
no Gr | -234.8514 | -135.258 | -123.6501 | -112.3097 | -101.1901 | -90.2953 | -79.5708 | -68.9855 | -58.4586 | -47.9545 | -37.3585 | -26.5612 | -15.1115 | -12.6376 | -10.0415 | -7.2326 | -4.0792 | 0.020969 | 3.6248 | 6.2339 | 8.586 | 10.7757 | 12.8616 | 23.1447 | 33.1359 | 43.0827 | 53.0407 | 63.1016 | 73.2316 | 83.4261 | 93.6479 | 103.9952 | 114.5383 | 125.2192 | 216.8567
Right GR | -204.6485 | -120.3752 | -110.4302 | -100.5811 | -90.8174 | -81.1784 | -71.6181 | -62.0694 | -52.5398 | -42.9605 | -33.2827 | -23.3719 | -12.8119 | -10.5257 | -8.1193 | -5.5179 | -2.6196 | 1.0511 | 4.3456 | 6.7548 | 8.9422 | 10.9762 | 12.9029 | 22.4166 | 31.6343 | 40.7752 | 49.9236 | 59.0606 | 68.2434 | 77.4756 | 86.7228 | 96.0532 | 105.4917 | 114.9408 | 194.0432

## Slide 9
Chart: current pad (3,2)
| -200 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 200
no GR | -205.5667 | -121.8608 | -111.6846 | -101.7416 | -91.8768 | -82.152 | -72.6007 | -63.0862 | -53.5815 | -44.0942 | -34.4984 | -24.623 | -14.0085 | -11.7025 | -9.2573 | -6.6207 | -3.6926 | 0.013085 | 3.3442 | 5.7301 | 7.8363 | 9.7619 | 11.687 | 20.7989 | 29.6551 | 38.4386 | 47.21 | 55.9899 | 64.7849 | 73.6079 | 82.4763 | 91.4481 | 100.4749 | 109.5075 | 185.7537
Right GR | -200.9732 | -119.6567 | -109.7773 | -100.0167 | -90.4604 | -81.0258 | -71.6485 | -62.3151 | -53.0309 | -43.6665 | -34.2115 | -24.4735 | -13.9497 | -11.6408 | -9.2178 | -6.5934 | -3.6536 | 0.091114 | 3.3889 | 5.7732 | 7.8333 | 9.8229 | 11.7262 | 20.8122 | 29.634 | 38.3403 | 47.0586 | 55.7674 | 64.5083 | 73.2853 | 82.1493 | 91.0361 | 99.9531 | 108.9503 | 184.2681

## Slide 10
Chart: current pad (3,3)
| -200 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 200
no GR | -209.4492 | -123.29 | -112.7122 | -102.4267 | -92.3306 | -82.4715 | -72.8225 | -63.2549 | -53.7501 | -44.2832 | -34.7126 | -24.8343 | -14.1224 | -11.783 | -9.3239 | -6.6616 | -3.6853 | 0.042672 | 3.2847 | 5.6586 | 7.7499 | 9.6467 | 11.4482 | 20.2583 | 28.7854 | 37.2478 | 45.6964 | 54.14 | 62.6098 | 71.1148 | 79.6759 | 88.3614 | 97.0748 | 105.8278 | 180.2294
Right GR | -190.7566 | -112.6256 | -103.0438 | -93.7455 | -84.6008 | -75.6815 | -66.8424 | -58.0964 | -49.3798 | -40.5918 | -31.6902 | -22.4677 | -12.3613 | -10.1898 | -7.8534 | -5.3546 | -2.5912 | 0.79235 | 3.8292 | 6.051 | 7.9819 | 9.7436 | 11.4768 | 19.7311 | 27.7521 | 35.64 | 43.484 | 51.3129 | 59.2053 | 67.1348 | 75.137 | 83.1568 | 91.2051 | 99.3704 | 167.6158

## Slide 11
Chart: current pad (4,1)
| -200 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 200
no GR | -219.0298 | -131.6762 | -121.0334 | -110.54 | -100.1915 | -89.9411 | -79.747 | -69.5866 | -59.4097 | -49.1377 | -38.6182 | -27.6705 | -15.6609 | -13.0254 | -10.2725 | -7.324 | -4.04 | 0.009636 | 3.4959 | 5.9327 | 8.1256 | 10.1863 | 12.1433 | 21.5777 | 30.7812 | 39.9229 | 49.0487 | 58.1917 | 67.352 | 76.5481 | 85.8007 | 95.115 | 104.5156 | 113.9919 | 193.5061
2 GR | -219.208 | -132.7218 | -122.2296 | -111.7799 | -101.4371 | -91.1996 | -81.0388 | -70.8486 | -60.5752 | -50.1828 | -39.5292 | -28.3598 | -16.0727 | -13.417 | -10.5694 | -7.5093 | -4.1422 | 0.06965 | 3.642 | 6.145 | 8.4057 | 10.5312 | 12.5411 | 22.2623 | 31.7502 | 41.1788 | 50.5995 | 60.06 | 69.5373 | 79.0851 | 88.7057 | 98.379 | 108.1077 | 117.9173 | 200.2048

## Slide 12
Chart: current pad (4,2)
| -200 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 200
no GR | -200.9446 | -121.921 | -112.1418 | -102.5458 | -93.1094 | -83.7441 | -74.4322 | -65.1326 | -55.7709 | -46.2723 | -36.4868 | -26.1934 | -14.787 | -12.2965 | -9.658 | -6.8334 | -3.7302 | 0.0075187 | 3.1665 | 5.3633 | 7.3215 | 9.1491 | 10.8693 | 19.1672 | 27.229 | 35.2288 | 43.2138 | 51.2193 | 59.2449 | 67.2907 | 75.3812 | 83.5441 | 91.7884 | 100.1187 | 169.6868
2 GR | -208.812 | -127.1175 | -116.819 | -106.8196 | -97.0106 | -87.2969 | -77.5722 | -67.881 | -58.1281 | -48.2149 | -38.0145 | -27.314 | -15.4114 | -12.8481 | -10.0784 | -7.1097 | -3.886 | 0.04392 | 3.3471 | 5.6658 | 7.6642 | 9.5547 | 11.3952 | 20.0934 | 28.5228 | 36.9024 | 45.2569 | 53.6189 | 62.0127 | 70.4494 | 78.9449 | 87.5045 | 96.1063 | 104.8046 | 177.6206

## Slide 13
Chart: current pad (4,3)
| -200 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 200
no GR | -217.7608 | -132.1073 | -121.381 | -110.9389 | -100.6353 | -90.5753 | -80.5157 | -70.5064 | -60.3845 | -50.0927 | -39.4542 | -28.2524 | -15.8529 | -13.2007 | -10.3431 | -7.2869 | -3.9537 | 0.066617 | 3.4602 | 5.8504 | 7.9022 | 9.826 | 11.6837 | 20.4733 | 28.9655 | 37.4021 | 45.8143 | 54.2321 | 62.6874 | 71.1941 | 79.7651 | 88.4079 | 97.143 | 105.9581 | 179.9077
2 GR | -239.7684 | -143.7392 | -131.6211 | -119.9148 | -108.5483 | -97.2566 | -86.1279 | -75.1962 | -64.2202 | -53.1263 | -41.8651 | -29.8648 | -16.748 | -13.9377 | -10.9227 | -7.7318 | -4.2102 | 0.062803 | 3.6574 | 6.1791 | 8.3948 | 10.4425 | 12.367 | 21.6723 | 30.671 | 39.5922 | 48.4115 | 57.2731 | 66.1597 | 75.1244 | 84.0981 | 93.1706 | 102.3624 | 111.6673 | 189.4948